Семейная фабрика Кудряшовых

kudrava.ru   •   kudrava17@yandex.ru   •   +7 (987) 544-17-88

Технические условия на черенок

ТУ-1810-13 · высший, 1-й и 2-й сорт

Внутренний стандарт качества: каким должен получиться черенок и что считается браком. Делаем из лиственных пород — берёза, осина.

Сорта и допустимые дефекты

| Дефект (ГОСТ 2140) | Высший сорт | 1 сорт | 2 сорт |
| --- | --- | --- | --- |
| Сучки здоровые, сросшиеся | 1 шт., до 1/4 диаметра | До 3 шт., до 1/3 диаметра | До 5 шт., до 1/2 диаметра |
| Сучки выпадающие, гнилые, табачные | Не допускаются | Не допускаются | Выпадающие — допускаются, до 1/4 диаметра, не более 2 шт. Гнилые, табачные — не допускаются |
| Ложное ядро | До 1/10 объёма | До 1/3 объёма, не более чем у 1/5 черенков партии | До 1/2 объёма, без ограничения по партии |
| Трещины | Не допускаются | Не допускаются | Несквозные, до 1/20 длины, вне посадочной части |
| Побурение, плесень | Не допускаются | Не допускаются | Побурение — допустимо. Поверхностная плесень без запаха гнили — допустима |
| Гниль, в т.ч. внутренняя | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| Повреждения паразитами, червоточины | Не допускаются | Не допускаются | Единичные, до 1/15 диаметра, не более 3 шт. |
| Механические повреждения, пороки обработки | Не допускаются | Не допускаются | Незначительные задиры, устранимые шлифовкой |
| Инородные включения | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| Обзол | Не допускаются | На конусе, до 1/4 поверхности | На конусе и по длине, до 2/5 поверхности |

Дефекты, не указанные в таблице, — допустимы; термины и способ измерения — по ГОСТ 2140. Колонка «2 сорт» — наш собственный стандарт, не цитата ГОСТа. Все размеры — в долях диаметра/длины/объёма самого черенка, без миллиметров: так норма одинаково работает для черенков любого калибра.

Размеры и геометрия

Диаметр — отклонение не более 1/20 номинала. Длина — отклонение не более 1/50 номинала. Радиус закругления затыловки — не менее 1/3 диаметра. Кривизна черенка — не более 1/50 длины. Шероховатость поверхности Rm_max ≤ 65 мкм по ГОСТ 7016-82 — этот параметр абсолютный и в доли не переводится, это про чистоту шлифовки, а не про размер черенка.

Транспортировка и хранение

Вяжем верёвкой в связки по 10–25 шт. — по размеру. Храним связанными пачками по 5–7 шт. в ряду, расстояние между соседними пачками — не менее 1/20 длины черенка. Каждый следующий ряд кладём поверх предыдущего, поперёк ему.

Утверждаю.  Начальник производства: Кудряшов А.Н.   _______________________