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kudrava.ru   •   kudrava17@yandex.ru   •   +7 (987) 544-17-88
Технические условия на черенок
ТУ-1810-13 · высший, 1-й и 2-й сорт
Внутренний стандарт качества: каким должен получиться черенок и что считается браком. Делаем из лиственных пород — берёза, осина.
Сорта и допустимые дефекты
	Дефект (ГОСТ 2140)
	Высший сорт
	1 сорт
	2 сорт

	Сучки здоровые, сросшиеся
	1 шт., до 1/4 диаметра
	До 3 шт., до 1/3 диаметра
	До 5 шт., до 1/2 диаметра

	Сучки выпадающие, гнилые, табачные
	Не допускаются
	Не допускаются
	Выпадающие — допускаются, до 1/4 диаметра, не более 2 шт. Гнилые, табачные — не допускаются

	Ложное ядро
	До 1/10 объёма
	До 1/3 объёма, не более чем у 1/5 черенков партии
	До 1/2 объёма, без ограничения по партии

	Трещины
	Не допускаются
	Не допускаются
	Несквозные, до 1/20 длины, вне посадочной части

	Побурение, плесень
	Не допускаются
	Не допускаются
	Побурение — допустимо. Поверхностная плесень без запаха гнили — допустима

	Гниль, в т.ч. внутренняя
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	Повреждения паразитами, червоточины
	Не допускаются
	Не допускаются
	Единичные, до 1/15 диаметра, не более 3 шт.

	Механические повреждения, пороки обработки
	Не допускаются
	Не допускаются
	Незначительные задиры, устранимые шлифовкой

	Инородные включения
	Не допускаются
	Не допускаются
	Не допускаются

	Обзол
	Не допускаются
	На конусе, до 1/4 поверхности
	На конусе и по длине, до 2/5 поверхности


Дефекты, не указанные в таблице, — допустимы; термины и способ измерения — по ГОСТ 2140. Колонка «2 сорт» — наш собственный стандарт, не цитата ГОСТа. Все размеры — в долях диаметра/длины/объёма самого черенка, без миллиметров: так норма одинаково работает для черенков любого калибра.
Размеры и геометрия
Диаметр — отклонение не более 1/20 номинала. Длина — отклонение не более 1/50 номинала. Радиус закругления затыловки — не менее 1/3 диаметра. Кривизна черенка — не более 1/50 длины. Шероховатость поверхности Rm_max ≤ 65 мкм по ГОСТ 7016-82 — этот параметр абсолютный и в доли не переводится, это про чистоту шлифовки, а не про размер черенка.
Транспортировка и хранение
Вяжем верёвкой в связки по 10–25 шт. — по размеру. Храним связанными пачками по 5–7 шт. в ряду, расстояние между соседними пачками — не менее 1/20 длины черенка. Каждый следующий ряд кладём поверх предыдущего, поперёк ему.
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